## «Уреплен®-Гермокров-Ф»

"Уреплен-Гермокров-Ф" 2-х упаковочный акрил-полиуретановый состав химического отверждения на основе алифатических изоцианатов, стойкий к действию УФ.

Используется в качестве финишного слоя кровельных покрытий эксплуатирующихся в атмосферных условиях, в т. ч. в условиях повышенной агрессивности среды (С4, С5). Имеет высокий глянец и долго его сохраняет, обладает стойкостью к воздействия широкого спектра агрессивных сред, в том числе УФ.

"Уреплен-Гермокров-Ф" может колероваться по системе цветов RAL.

Стоимость материала может меняться в зависимости от цвета.

Уровень блеска: глянцевый или полуглянцевый (в зависимости от цвета),

Массовая доля нелетучих: не менее 52% (зависит от цвета).

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия: 50-90 микрон по сухой пленке (95-175 микрон мокрой пленки). Для ярких цветов, с учетом укрывистости, рекомендуется использовать толщины пленки близкие к верхним значениям указанного диапазона.

Теоретический расход (без учета потерь): 120-200 г/м2 (на 50 микрон сухой пленки)
	Метод нанесения: Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик
	Высыхание при +20°C: на отлип 1,5 -2 ч, до твердой пленки 6-8 ч (в зависимости от влажности воздуха)

Жизнеспособность при +20°C: не менее 2 ч.

Подготовка поверхности

"Уреплен-Гермокров-Ф" наносится, как правило, поверх основного слоя гидроизолирующего покрытия "Уреплен-Гермокров". Перед нанесением поверхность должна быть чистой, сухой.

Нанесение

Продукт поставляется в двух емкостях, компоненты находятся в необходимом соотношении. Перед применением компоненты следует тщательно перемешать. Смешение компонентов производить в соотношении (по массе):

"Уреплен-Гермокров-Ф" комп. А   - 5,67 части

"Уреплен-Гермокров-Ф" комп. В   - 1 часть

Смешивать необходимо в следующей последовательности:

- Перемешать основу (комп. A) электрической низкооборотной мешалкой (около 150-300об/мин.).

- Все содержимое емкости с отвердителем (комп. Б) добавляют в основу (комп. A) и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

После смешивания материал необходимо использовать в пределах указанной жизнеспособности.

Для безвоздушного распыления: Размер сопла 0,33-0,45 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 150 кг/см2.

Расход материала: 120 – 200 г/м² на слой

Растворитель: Р-4, 646 
Для промывки инструмента использовать: Р-4,646

Фасовка: Металлическая тара: 17 кг + 3 кг Комплект: 20 кг

Хранение: Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 месяцев.
Хранить и транспортировать при температуре от -40°С до +45°С.  Упаковка должна быть плотно закрыта. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Избегать воздействия прямого солнечного света.

Охрана здоровья и техника безопасности

Продукт предназначен только для профессионального применения. Исполнители должны пройти обучения, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытий в соответствии с технической документацией.

При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке.

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль и аэрозоль. Избегайте контактов с кожей.

При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом, водой. Глаза необходимо промыть водой и обратиться к врачу.