## «Уреплен®– Жидкая Кровля»

Описание продукта

«Уреплен®-Жидкая Кровля» – универсальная двухкомпонентная композиция на основе уретановых каучуков. Эластичность, износостойкость, высокая прочность и гидроизоляционные свойства этого материала прекрасно проявляются при создании бесшовных кровельных покрытий с длительным сроком эксплуатации без ремонта (свыше 25 лет) и при устройстве эксплуатируемых кровель. Для создания эксклюзивных покрытий материал можно колеровать практически в любой цвет по RAL характерный для кровель.

Область применения

- Устройство новой эксплуатируемой кровли по бетонной стяжке

- Устройство эксплуатируемой кровли по существующей рулонной кровле

- Ремонт и восстановление рулонных кровельных материалов без демонтажа старого покрытия

- Гидроизоляция стыков и швов

Особенности

- Наносится любым лакокрасочным способом – валиком, кистью или распылителем

- Создание бесшовных гидроизоляционных покрытий на сложных кровлях

- Выполнение примыканий любой сложности

- Позволяет проводить гидроизоляцию стыков и швов поверх старого герметика

- Высокие водоотталкивающие свойства

- Покрытие устойчиво к перепаду температур: зимой не трескается, а летом не плавится

- Стойкость к химическому воздействию

- Высокая стойкость к механическим нагрузкам (очистка от снега и льда и пр.)

- Стойкость к ударам и раздиру от клювов птиц, и природных явлений, например, града

- При производстве работ не требуется применение открытого пламени

- Удалять старое покрытие не нужно, следовательно, не требуется утилизация содержащих битум материалов

- Покрытие легко ремонтируется

- В отличие от битумных материалов не боится бактериальной агрессии

- Покрытие экологически и пожаро- безопасно (Г3, РП 1)

Технические характеристики

| Цвет | Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость, колеруется практически в любой цвет по RAL, за исключением белого цвета |
| --- | --- |
| Степень глянца | Глянцевая |
| Плотность сухой пленки, около | 1,0 г/см³ |
| Сухой остаток, не менее | 84 % (масс.) |
| Условная прочность при растяжении, не менее | 20 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 500% |
| Твердость по Шору (А), не менее | 60 усл. Ед. |
| Вязкость начальная, при +20 0С | 2±0,1 Па. с Вязкость может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата, но не более 15-20% от массы всей композиции. |
| Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры (+200С) и относительной влажности воздуха 65±5%, для подготовленных оснований. |  |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Вариант. Устройство нового кровельного покрытия по бетонной стяжке.

Подготовка основания

- Бетонное основание не должно иметь различного рода загрязнений, продуктов коррозии бетона и арматуры, ослабленных участков, цементного молочка, дефектов и трещин, налетов солей, масел, топпинга, гидрофобизаторов и т.п.

- В зависимости от вида загрязнений выбирают метод очистки, либо механический (срезание поверхностного слоя, дробеструйная обработка, фрезерование, глубокое шлифование и т.д.), либо химический (специальные составы).

- В любом случае, для открытия пор бетона необходимо удалить поверхностную цементную пленку (остатки «цементного молочка»), например, струйным методом с помощью абразива или методом «химического фрезерования» с помощью обработки составом                         «Гамбит Н-1».  После высыхания (через 1-2 часа) поверхность бетона обеспыливают с помощью промышленного пылесоса или обдувом сухим сжатым воздухом.

- Далее поверхность высушивают до остаточной влажности не более 4%.

Требования к основанию

Основание должно иметь остаточную влажность не более 4%, фактическую прочность на сжатие не менее 20 МПа в «возрасте» 28 суток, согласно СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия).

Грунтование

- В качестве грунта применяется эпоксидный грунт «УКРЕПЛЕН-111».

- Приготовление грунта «Укреплен-111»:

При непрерывном перемешивании в емкость с компонентом А влить компонент Б и тщательно все перемешать в течение 3-х минут низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) с миксерной насадкой, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.

Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 2 минут. Жизнеспособность смеси «Укреплен-111» -30-40 минут при +20°С.

- Готовый грунт массой более 1 кг не рекомендуется оставлять в емкости для предотвращения преждевременной полимеризации в результате термодинамической реакции (вскипания состава). Необходимо быстро распределить состав по поверхности бетона в 1 слой с помощью полиамидных валиков, кистей или шпателей т.д.  затем напылить на поверхность бетона мелкий кварцевый песок с расходом 1,5 – 2,0 кг/м².

- Сушка составляет 12-24 часа.

Шпатлевание поверхности

- Если на поверхности бетона имеются дефекты: раковины, каверны, трещины, неровности, их необходимо предварительно зашпатлевать. Для этого применяют шпатлевку, приготовленную из эпоксидного грунта «Укреплен-111» и сухого фракционированного кварцевого песка фр. 0,1-0,3 в пропорции 1:1-1:4. Консистенцию шпаклевочной массы регулировать постепенным введением наполнителя. После смешения шпаклевочный состав должен представлять собой пластичную пластилиноподобную массу, наносимую шпателем, не стекающую c вертикальных поверхностей.

- Через 12 часов (при +20°С) можно начать грунтовать поверхность.

- Пропорции смешения материала, приготовление композиции, технология производства работ приведены ниже.

- Вариант. Существующее рулонное покрытие.

Подготовка основания

- Поверхность очищается от посторонних включений, грязи, мусора, песка, воды. Разрушенные, разрезанные и разорванные участки покрытия подлежат локальному ремонту. Вздутия, наплывы необходимо разрезать, просушить и проклеить грунтовочным раствором «Уреплен – Жидкая Кровля» (допускается проклейка с применением полиуретановых герметиков (типа «Унигекс» или «Бостик»); восстановить слой подложки (цементно-песчаная стяжка, слой теплоизоляции, пароизоляции и пр.).

- Если нет возможности/времени просушить существующий кровельный пирог от влаги, то на кровельном покрытии устанавливаются аэраторы по предварительному расчету, которые отводят влажный воздух.

- Места примыкания вертикальных и горизонтальных поверхностей (парапеты, трубы дефлекторов, стойки опорных конструкций, дымовые трубы, вентканалы, брандмауэры, разновысокие кровли, выходы коммуникаций и пр.) очистить от отслаивающихся частиц.

- Если необходимо, то выполнить ремонт и усиление водоприемных воронок.

- Далее произвести обеспыливание и обезжиривание всех поверхностей. Для этого применяется ацетон, этилацетат, бензин. Не допускается применение Уайт-спирита или его заменителей (нефрасов, сольвента)!

Пропорции смешения

| Уреплен-Жидкая Кровля | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Объемное соотношение | 1 | 1 |

Приготовление композиции

- Тщательно перемешать компонент А низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой, затем влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать еще в течение 1 минуты.

- В случае кристаллизации компонента А, емкость с этим компонентом следует разогреть до температуры +50 - +60⁰C любым доступным способом: на водяной бане, на радиаторе отопления или обдувом горячим воздухом. Не допускается применение открытого огня и источников лучистой энергии.

- Для сокращения времени межслойной сушки до 2 раз требуется добавлять ускоритель полимеризации в количестве 1-2% от общей массы. Но необходимо учитывать, что при этом время жизнеспособности композиции «Уреплен-Жидкая Кровля» сокращается пропорционально. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Вязкость композиции «Уреплен-Жидкая Кровля» может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), но не более 10-15% от массы всей композиции.

- Приготовление композиции следует производить непосредственно перед нанесением на поверхность. Время жизнеспособности композиции от момента смешивания компонентов составляет около 30-40 минут при +20⁰C и может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды (См.  Таблицу ниже).

Время жизни

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время жизни | 60 мин. | 30-40 мин. | 25 мин. |

Время отверждения

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ходить | 32 часа | 24 часа | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Время межслойной сушки до степени 3 по ГОСТ 19007-73 (на «отлип»)

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум | 8 часов | 3-5 часа | 1,5 часа |
| Максимум | 36 часов | 24 часа | 12 часов |

Условия нанесения

| Минимальная температура нанесения | +100С, но всегда на 30С выше точки росы |
| --- | --- |
| Максимальная температура нанесения | +300С |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Производство работ

- Готовая композиция «Уреплен-Жидкая Кровля» наносится любым лакокрасочным способом на всю поверхность кровли, в том числе на места примыканий, общей толщиной не менее 1,0 мм ориентировочно в 8 слоёв (толщина каждого слоя около 125 мкм). Толщина одного слоя не должна превышать 200 мкм т.к. в результате испарения растворителя может произойти растрескивание пленки. При большей толщине покрытия количество слоев увеличивается.

- В местах примыкания основного гидроизолирующего покрытия к вертикальным поверхностям (сопряжения разновысоких крыш, парапеты, и др.) для усиления рекомендуется нанести дополнительный слой    состава «Уреплен-Жидкая Кровля» армированный специальной мелкоячеистой полиамидной сеткой. Полиамидная сетка должна быть полностью пропитана составом «Уреплен-Жидкая Кровля». Ширина полосы -  не менее 200 мм в каждую сторону от линии примыкания.

- Зоны вокруг кровельных водоприемных воронок, желобов, выходов коммуникаций (антенны, трубы, вентиляционные короба, крепежные элементы металлоконструкций и др.) шириной до 300 мм усилить, нанеся дополнительный слой гидроизолирующего покрытия «Уреплен-Жидкая Кровля» армированный специальной мелкоячеистой полиамидной сеткой. Полиамидная сетка должна быть полностью пропитана составом «Уреплен-Жидкая Кровля».

- Для упрочнения и создания нескользящей поверхности применяется кварцевый песок фракции 0,1-0,3 мм (для армирования 0,3 кг/м2 в каждый слой), что позволяет получить более стойкую к механическим нагрузкам (очистка от снега и льда и пр.) эксплуатируемую кровлю. Песок наносится методом напыления или рассева в зависимости от ориентации поверхности в пространстве. Остатки не прилипшего песка удаляются в дальнейшем мягкой щеткой или методом обдува воздухом.

- Для придания кровле необходимого цвета ввести в композицию пигмент (в стандартном случае углерод технический) или колерную пасту в количестве 4-5% от общей массы состава (См. Инструкцию по введению цветных пигментов или Инструкцию по введению колерных паст).

- Для получения светоотражающей поверхности рекомендуется добавлять диоксид титана (2 – 2,5%) и алюминиевую пудру (2-2,5%) в финишные слои (См. Инструкцию по введению цветных пигментов).

- Для контроля сплошности нанесения покрытия в каждом слое и исключения пропусков необходимо применять метод контрастных цветов (светлый/темный).

- Состав «Уреплен - Жидкая Кровля» наносить по схеме:

| 1 слой | бесцветный Первый слой «Уреплен-Жидкая Кровля» рекомендуется наносить без введения пигментов и колерных препаратов. Разбавление состава растворителем не требуется. |
| --- | --- |
| 2 слой | белый + полиамидная мелкоячеистая сетка |
| 3 слой | черный + возможно добавление песка |
| 4 слой | белый + возможно добавление песка |
| 5 слой | черный + возможно добавление песка |
| 6 слой | белый |
| 7 слой | серебристо-серый или цвет по RAL |
| 8 слой | серебристо-серый или цвет по RAL |

a – грунтовочный слой

b – 1 слой «Уреплен-Жидкая Кровля»

c –  полиамидная сетка

d – 2 слой «Уреплен-Жидкая Кровля»

e – 3-4 слои «Уреплен-Жидкая Кровля» с песком

f – 5 слой «Уреплен-Жидкая Кровля» с песком

g – 6 слой «Уреплен-Жидкая Кровля»

h – 7-8 слои «Уреплен-Жидкая Кровля»  серебристо-серый  или цвет колерованный по RAL

- Каждый последующий слой композиции «Уреплен-Жидкая Кровля» наносится на предыдущий после достижения им степени высыхания 3 по ГОСТ 19007-73 (через 3 - 5 часов отсутствие липкости при +20⁰C), но не позднее, чем через 24 часа. Для более быстрого отверждения нанесенного слоя допускается его поверхность обдувать сухим горячим воздухом 50-600С (устройство тепляков) или вводить в состав композиции ускоритель (до 1-2%).

- Если время межслойной сушки превышает 24 часа, то поверхность требуется активировать диметилформамидом (ДМФА) или ацетоном. После полного испарения активатора (поверхность должна слегка «подлипать» к обратной стороне ладони), ориентировочно через 50-60 минут, нанести следующий слой «Уреплен-Жидкая Кровля» (См. Ремонт полиуретанового покрытия).

- Не допускается попадание влаги на обработанную поверхность в течение 2-3 часов непосредственно после нанесения.

- Не допускается воздействие механических или химических нагрузок на готовую («свежую») поверхность в течение 24 часов.

- Оценка прочности и адгезии нанесенного слоя производится не ранее, чем через 14 суток после выполнения работ.

Расход

Теоретический расход композиции «Уреплен-Жидкая Кровля» составляет, в среднем, 1,5 л/м2 при толщине сухой плёнки 1,0 мм (обычно -  8 слоев) на горизонтальной поверхности.

Рекомендуемый инструмент

Валик натуральный или полиамидный (капроновый) со средним ворсом, кисть флейцевая, установка безвоздушного распыления (типа Wagner, Graco и д.р.), пневматический краскораспылитель (давление более 5 атм, ресивер компрессора 50-100 л, производительность компрессора больше расхода на 10-15%, наличие фильтров водо- масло- отделителей). Рабочее давление на выходе из установки безвоздушного распыления должно быть не менее 90 Бар, рекомендованные размеры сопла: 217-617, 219-619.

Упаковка

| Уреплен-Жидкая Кровля | Компонент А, л | Компонент Б, л |
| --- | --- | --- |
| Комплект 20 л | 10 | 10 |
| Комплект 2 л | 1 | 1 |

Хранение

- Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре                                 от -20⁰с до +30⁰С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей. При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления. После отрицательных температур необходимо разморозить компоненты в условиях, предотвращающих образование конденсата (обычно выдержка при +20⁰C в течение 3-х суток), а затем для снижения вязкости воспользоваться нагревом на "водяной бане. При длительном хранении на поверхности компонента А возможно образование пленки, которая легко удаляется механическим способом.

- По истечении срока годности компоненты «Уреплен-Жидкая Кровля» подлежат проверке на соответствие требованиям действующего ТУ и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Меры предосторожности

- Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками.

Очистка инструмента

Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: ацетон, этилацетат, Р-646, Р-4, Р-5А, ксилол.

Воздействие на окружающую среду

- Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.

- Полимеризованный состав «Уреплен-Жидкая Кровля» опасности не представляет.

Во всех случаях, отличных от описанных, обращайтесь за рекомендациями к производителю.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился со Сборником технической информации и инструкциями по применению материалов.