## «Уреплен® – Герметик»

Описание продукта

«Уреплен®-Герметик» – представляет собой двух упаковочную композицию холодного отверждения, приготовляемую непосредственно перед нанесением. Полиуретановая композиция «Уреплен-Герметик» применяется для устройства горизонтальных деформационных и температурных швов среднего (от 20мм) и большого (свыше 50мм) сечения подверженных механическим нагрузкам с надежной гидроизоляцией стыков. Высокая эластичность готового состава позволяет использовать его для заполнения швов и полостей между конструкциями с отличающимися по значению коэффициентами линейного расширения и плотности.

«Уреплен-Герметик» не содержит органических растворителей. Также может применяться для получения покрытия на различных поверхностях. Для сокращения расхода композиции при объемных заполнениях рекомендуется применять резиновую крошку фракции 3-3,5 мм (до 80% от массы герметика). «Уреплен-Герметик» выпускается бесцветный и стандартного серого цвета RAL 7001.

Область применения

- Промышленное и гражданское строительство

- Устройство деформационных швов конструкций мостов, проезжих частей и эстакад

- Герметизация стыков кровельных материалов, в том числе и эксплуатируемой кровли

- Дорожное и аэродромное строительство

- Устройство деформационных швов горизонтальных плит перекрытий жилых зданий,

- Устройство деформационных швов взлетно-посадочных полос аэродромов

- Герметизация стыков плит покрытий резервуарных парков, пирсов и причалов, контейнерных терминалов

- Устройство деформационных швов каре резервуарных парков для хранения нефтепродуктов

- Частное строительство и ремонт

Особенности

- Высокая эластичность (относительное удлинение от 350 до 500%)

- Стойкость к абразивному износу

- Длительный срок эксплуатации от 20 лет

- Используется в условиях средних и значительных механических нагрузок

- Высокая устойчивость к химическим воздействиям, в том числе нефтепродуктов

- Температурный диапазон эксплуатации от -75(С до +100(С

- Высокая адгезия к различным материалам

- Трещиностойкость – устойчив к перепаду температур

- Возможность экономии материала за счет добавления наполнителя – резиновой крошки

- Поверхность шва получается ровной, гладкой, без трещин, пор и раковин

- Отсутствие органических растворителей

- Может использоваться в качестве гидроизоляции бетонных и металлических конструкций

- Колеруется в неяркие цвета по RAL

- Препятствует накоплению загрязнений, росту грибков, плесени, бактерий

- Легко заполняет швы, примыкания и трещины

- Стойкость к УФ-излучению и другим природно-климатическим и техногенным факторам.

- Экологически и пожаро- безопасный (Г 3, РП 1)

Технические характеристики

| Цвет | Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость, колеруется практически в любой цвет по RAL, за исключением белого цвета |
| --- | --- |
| Плотность сухой пленки, около | 1,2 г/см³ |
| Сухой остаток, не менее | 98 % (масс.) |
| Условная прочность при растяжении, не менее | 25 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 500% |
| Твердость по Шору, не менее | 75 усл. Ед. |
| Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры (+200С) и относительной влажности воздуха 65±5%, для подготовленных оснований. |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Требования к основанию

Фактическая прочность бетонного основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (класс В15, марка М200) при выдержке не менее 28 суток. Остаточная влажность поверхности не должна быть более 4%.

Подготовка основания

- Поверхность шва очищается от кусочков бетона, мусора, посторонних включений, остатков краски и старых герметизирующих мастик, маслянистых следов, битума и других загрязнений.

- Перед применением полимерных материалов рекомендуется удалить цементное «молочко» методом «химического фрезерования» - обработка поверхности составом «Гамбит Н-1». После высыхания (через 1-2 часа) поверхность бетона обеспыливают с помощью промышленного пылесоса или обдувом сухим сжатым воздухом.

- При необходимости, поверхность шва обезжирить слабощелочными растворами технических моющих средств или с применением органических растворителей (ацетон, Р-4, 646 и др.).

Грунтование

- В качестве грунта могут применяться эпоксидные грунты «УКРЕПЛЕН-111» и «УКРЕПЛЕН-111-01» или полиуретановый грунт "Уреплен-Грунт-1К" .

- Приготовление грунта «Укреплен-111»:

- При непрерывном перемешивании в емкость с компонентом А влить компонент Б и тщательно все перемешать в течение 3-х минут низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) с миксерной насадкой, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.

- Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 2-х минут. Жизнеспособность смеси «Укреплен-111» -30-40 минут при +20°С.

- Готовый грунт массой более 1 кг не рекомендуется оставлять в емкости для предотвращения преждевременной полимеризации в результате термодинамической реакции (вскипания состава). Необходимо быстро нанести состав кистью, валиком по поверхности шва и прилегающую ко шву с каждой стороны зону шириной 100-150мм.

- После грунтования необходимо дать выдержку не менее 12-24 часов (при+20±2⁰C) для полной полимеризации грунта «Укреплен-111».

Приготовление композиции

- Для удобства смешивания компоненты А и Б необходимо нагреть до 40-500С, затем каждый по отдельности тщательно перемешать низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой.  Компонент Б влить в емкость с компонентом А и смесь тщательно перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на зоны у дна и стенок емкости. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать еще в течение 1 минуты.

- В случае кристаллизации компонента А, емкость с этим компонентом следует разогреть до температуры +50 - +60⁰с периодически перемешивая любым доступным способом: на водяной бане, на радиаторе отопления или обдувом горячим воздухом. Не допускается применение открытого огня и источников лучистой энергии.

- Для сокращения времени сушки до 2 раз требуется добавлять ускоритель полимеризации в количестве до 1-2% от общей массы. Но необходимо учитывать, что при этом время жизнеспособности композиции «Уреплен-Герметик» сокращается пропорционально. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Для улучшения растекаемости и облегчения деаэрации состава «Уреплен-Герметик», особенно при температуре воздуха и основания +15⁰C и менее, необходимо вводить добавку ViscoBYK 4015 в количестве 2-6% от общей массы. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Для сокращения расхода композиции «Уреплен-Герметик» при объемных заполнениях рекомендуется в качестве наполнителя применять резиновую крошку фракции 3-3,5 мм (до 80% от массы герметика).

- Приготовление композиции следует производить непосредственно перед нанесением на поверхность и в количестве, достаточном для заполнения определенного объема деформационного шва. Для этого сначала следует смешать компоненты состава «Уреплен-Герметик» в необходимом соотношении, тщательно перемешать их до однородного состояния. Затем необходимо ввести добавку BYK 4015, снова перемешать смесь до однородного состояния. И только после этого в готовый состав ввести резиновую крошку и снова перемешать состав.

- Время жизнеспособности композиции от момента смешивания компонентов составляет около 35-40 минут при +20⁰C и может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды (См. Таблицу).

Пропорции смешения

| Уреплен-Герметик | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Весовое соотношение для не колерованной композиции | 10 частей | 3 части |
| Весовое соотношение для цветной композиции | 10 частей | 3,65 части |

Время жизни

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время жизни | 60 мин. | 35-40 мин. | 25 мин. |

Время отверждения

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ходить | 32 часа | 24 часа | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Условия нанесения

| Минимальная температура нанесения | +150С, но всегда на 30С выше точки росы. При более низкой температуре возможно образование дефектов покрытия. |
| --- | --- |
| Максимальная температура нанесения | +300С |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Производство работ

- Заполнение полости шва составом «Уреплен-Герметик» с резиновой крошкой следует производить с помощью шпателя, постепенно, до наполнения всего объема шва. Для уплотнения массы применяется штыковка – металлический стержень Ø 10-12 мм. После уплотнения шов должен быть заполнен до уровня верхней плоскости бетонной плиты. Поверхность шва должна иметь вид однородной массы с включениями крошки.

- Для более быстрого отверждения герметика допускается его поверхность обдувать сухим горячим воздухом 50-600С или вводить в состав композиции ускоритель полимеризации (1-2%).

- Не допускается попадание влаги на обработанную поверхность в течение 2-3 часов непосредственно после нанесения.

- Окончательные свойства «Уреплен-Герметик» приобретет через 7-14 суток после заполнения полости шва при (+20±2) ⁰C и относительной влажности (65±5) %.

- После полной полимеризации материала «Уреплен-Герметик» (не менее 7суток при +20±2⁰C) дополнительная защита деформационного шва от истирания не требуется.

Расход

Теоретический расход композиции «Уреплен-Герметик» составляет 500-600 кг/м³.

Наполнитель – резиновая крошка – 400-500 кг/м³.

Рекомендуемый инструмент

Штыковка, зубчатый шпатель, ракля, валик натуральный или полиамидный (капроновый) со средним ворсом, кисть, краскоступы (пластиковая подошва на стальных шипах - 25 мм, которая используется при работе с полимерными наливными полами для перемещения по сырому покрытию), низко оборотистая дрель или строительный миксер с насадкой, ёмкости для смешивания композиции, ленточный электрический обогреватель (ЭНГЛ), тепловой генератор.

Упаковка

| Уреплен-Герметик | Компонент А, кг | Компонент Б, кг |
| --- | --- | --- |
| Комплект 13 кг бесцветный | 10 | 3 |
| Комплект 13,65 кг серый RAL7001 | 10 | 3,65 |

Хранение

- Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре                                 от -20⁰с до +30⁰С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей. При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления. После отрицательных температур необходимо разморозить компоненты в условиях, предотвращающих образование конденсата (обычно выдержка при +20⁰C в течение 3-х суток), а затем для снижения вязкости воспользоваться нагревом на "водяной бане. При длительном хранении на поверхности компонента А возможно образование пленки, которая легко удаляется механическим способом.

- По истечении срока годности компоненты «Уреплен-Герметик» подлежат проверке на соответствие требованиям действующего ТУ и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Меры предосторожности

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками, средствами для защиты органов дыхания.

Очистка инструмента

Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: Р-646, ксилол, ацетон, изопропанол, этилацетат.

Воздействие на окружающую среду

- Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.

- Полимеризованный состав «Уреплен-Герметик» опасности не представляет.

Во всех случаях, отличных от описанных, обращайтесь за рекомендациями к производителю.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился со Сборником технической информации и инструкциями по применению материалов.

# Text boxes

А – бетон, загрунтованный грунтовкой  «Укреплен-111»

В – « Уреплен-Герметик»