## «Уреплен® – ЛАК»

Описание продукта

«Уреплен® - ЛАК» - двухкомпонентный жидкий состав на основе полиуретановых эластомеров. После нанесения на подготовленную поверхность полимеризуется в результате химического взаимодействия. Пропитывая поверхностный слой обрабатываемого материала, создает прочное, износостойкое, водонепроницаемое покрытие.

В Государственном Эрмитаже паркетный пол, покрытый материалом «Уреплен-ЛАК» эксплуатируется уже более 20 лет!

Область применения

- Паркет, деревянные полы

- Лодки, яхты. Поверхность не обрастает!

- Лестницы, перила, балконы

- Беседки, веранды, перголы, заборы

Особенности

- 100% полиуретановый лак

- Трещиностойкий

- Эластичный

- Высоко глянцевое покрытие

- Стойкость к истиранию в 6 раз! выше, чем у гранита

- Износостойкость свыше 20 лет

- Создает эластичное покрытие, работающее в широком диапазоне температур                                  (-750С до +1000С)

- Высокая прочность на разрыв/раздир

- Высокая атмосферостойкость

- Создает бесшовное водонепроницаемое покрытие

- Хороший теплоизолятор, диэлектрик

- Не подвергается биологическому воздействию

- Паркет под защитой лака не рассыхается и не скрипит

- Покрытие экологически и пожаробезопасно (Г 2, РП 1)

Технические характеристики

| Цвет | Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость, колеруется практически в любой цвет по RAL, за исключением белого цвета |
| --- | --- |
| Степень глянца | Глянцевый |
| Плотность пленки, около | 1,0 г/см³ |
| Сухой остаток, не менее | 62 % (масс.) |
| Условная прочность при растяжении, не менее | 20 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 500% |
| Твердость по Шору, не менее | 60 усл. Ед. |
| Вязкость начальная при +200С | 2±0,1 Па.с Вязкость может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата, но не более 15-20% от массы всей композиции. |
| Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры (+200С) и относительной влажности воздуха 65±5%, для подготовленных оснований. |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Подготовка основания

- Полностью удалить старое покрытие другой природы с помощью циклевочной и шлифовальной машины.

- Тщательно обеспылить поверхность вакуумным пылесосом.

- Удалить пятна оставшейся грязи (пыли) ацетоном, этилацетатом и другими полярными растворителями или их смесями.

Пропорции смешения

| Уреплен-Лак | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Объемное соотношение | 1 | 1 |

Приготовление композиции

- Тщательно перемешать компонент А низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой, затем влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать еще в течение 1 минуты.

- В случае кристаллизации компонента А, емкость с этим компонентом следует разогреть до температуры +50 - +60⁰C любым доступным способом: на водяной бане, на радиаторе отопления или обдувом горячим воздухом. Не допускается применение открытого огня и источников лучистой энергии.

- Для сокращения времени межслойной сушки до 2 раз требуется добавлять ускоритель полимеризации в количестве 1-2% от общей массы. Но необходимо учитывать, что при этом время жизнеспособности композиции «Уреплен-ЛАК» сокращается пропорционально. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Вязкость композиции «Уреплен – ЛАК» может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), но не более 10-15% от массы всей композиции.

- Приготовление композиции следует производить непосредственно перед нанесением на поверхность. Готовую композицию необходимо профильтровать при помощи любой капроновой ткани с мелкой ячейкой.

- Время жизнеспособности композиции от момента смешивания компонентов составляет около 35-40 минут при +20⁰C и может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды (См. Таблицу ниже).

Время жизни

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время жизни | 60 мин. | 35-40 мин. | 25 мин. |

Время отверждения

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ходить | 32 часа | 24 часа | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Время межслойной сушки до степени 3 по ГОСТ 19007-73 (на «отлип»)

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум | 8 часов | 3-5 часов | 1,5 часа |
| Максимум | 36 часов | 24 часа | 12 часов |

Условия нанесения

| Минимальная температура нанесения | +100С, но всегда на 30С выше точки росы |
| --- | --- |
| Максимальная температура нанесения | +300С |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Производство работ

- Лаковое покрытие «Уреплен-ЛАК» наносится любым лакокрасочным способом до достижения общей толщины покрытия 1,0 мм (ориентировочно 8 слоев). Общая толщина контролируется по факту. Толщина каждого слоя не должна быть больше, чем 125 мкм т.к. в результате испарения растворителя может произойти растрескивание пленки. При большей толщине покрытия количество слоев увеличивается.

- Как правило, шлифовка древесного «ворса» после нанесения первого слоя покрытия не требуется.

- Каждый последующий слой композиции «Уреплен-ЛАК» наносится на предыдущий после достижения им степени высыхания 3 по ГОСТ 19007-73 (через 3 - 5 часов отсутствие липкости при +20⁰C), но не позднее, чем через 24 часа.   Для более быстрого отверждения нанесенного слоя допускается его поверхность обдувать сухим горячим воздухом 50-600С или вводить в состав композиции ускоритель (1-2%).

- Если время межслойной сушки превышает 24 часа, то поверхность необходимо активировать диметилформамидом (ДМФА) или ацетоном. После полного испарения активатора (поверхность должна слегка «подлипать» к обратной стороне ладони), ориентировочно через 50-60 минут, нанести следующий слой «Уреплен – ЛАК» (См. Ремонт полиуретанового покрытия).

- Не допускается попадание влаги на обработанную поверхность в течение 2-3 часов непосредственно после нанесения.

- Не допускается воздействие механических или химических нагрузок на готовую («свежую») поверхность в течение 24 часов.

- Эксплуатацию и гидроиспытания допускается начинать не ранее чем через 7 суток при температуре +200С, окончательные свойства покрытие приобретет через 14суток.

Расход

Теоретический расход композиции «Уреплен-ЛАК» составляет, в среднем, 1,6 л/м2 при толщине сухой плёнки 1,0 мм (обычно - 8 слоев) на горизонтальной поверхности. По вертикальной поверхности для достижения требуемой толщины покрытия 1,0 мм сухой плёнки количество слоев составляет 10.

Рекомендуемый инструмент

Кисти, валик натуральный или нейлоновый, полиамидный (капроновый) со средним ворсом.

Упаковка

| Уреплен-ЛАК | Компонент А, л | Компонент Б, л |
| --- | --- | --- |
| Комплект 20 л | 10 | 10 |
| Комплект 2 л | 1 | 1 |

Хранение

- Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре                                 от -20⁰с до +30⁰С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей. При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления. После отрицательных температур необходимо разморозить компоненты в условиях, предотвращающих образование конденсата (обычно выдержка при +20⁰C в течение 3-х суток), а затем для снижения вязкости воспользоваться нагревом на "водяной бане. При длительном хранении на поверхности компонента А возможно образование пленки, которая легко удаляется механическим способом.

- По истечении срока годности компоненты «Уреплен-ЛАК» подлежат проверке на соответствие требованиям действующего ТУ и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Меры предосторожности

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками.

Очистка инструмента

Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: ацетон, этилацетат Р-4, Р-646, Р-5А, ксилол.

Воздействие на окружающую среду

- Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.

- Полимеризованный состав «Уреплен-ЛАК» опасности не представляет.

Во всех случаях, отличных от описанных, обращайтесь за рекомендациями к производителю.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился со Сборником технической информации и инструкциями по применению материалов.