## «Уреплен®– ПОЛ»

Описание продукта

«Уреплен®-ПОЛ» представляет собой двух упаковочную композицию холодного отверждения, приготовляемую непосредственно перед нанесением. Гидроизоляционное износостойкое полиуретановое покрытие предназначено для устройства самонивелирующихся промышленных и декоративных наливных полов повышенной ударопрочности по бетонным, металлическим и деревянным основаниям. Не содержит органических растворителей. Колеруется по RAL в неяркие цвета характерные для полов, возможно применение декоративных элементов (цветные акриловые чипсы, блестки – глиттеры) для подчеркивания индивидуальности покрытия пола.

Область применения

- Промышленные помещения, складские терминалы

- Многоуровневые паркинги и гаражи, автомойки и автосервисы

- Торгово-развлекательные центры, рестораны, выставочные комплексы и галереи

- Пищевые производства

- Детские и медицинские учреждения

- Химические производства и лаборатории

- Офисно-деловые центры, спортивные сооружения

- Жилые помещения (дома, квартиры, дачи)

Особенности

- Наносится наливным способом

- Является защитным, гидроизоляционным и декоративным покрытием

- Покрытие легко ремонтируется

- Высокая гигиеничность

- Отсутствие органических растворителей

- Создает бесшовное долговечное покрытие со сроком эксплуатации от 20 лет

- Высокая прочность и эластичность (по покрытию может перемещаться даже тяжелая техника)

- Температурный диапазон эксплуатации от -75(С до +100(С

- Стойкость к воздействию разбавленных кислот, щелочей, горюче-смазочных материалов

- Высокая износостойкость покрытия идеально подходит для создания пола, который подвергается интенсивным нагрузкам

- Покрытие препятствует накоплению загрязнений, росту грибков, плесени, бактерий

- Легкая уборка любыми моющими средствами

- Широкие декоративные возможности

- Покрытие легко ремонтируется

- Покрытие экологически и пожаро- безопасно (Г2, РП 1)

Технические характеристики

| Цвет | Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость, колеруется практически в любой цвет по RAL, за исключением белого цвета |
| --- | --- |
| Степень глянца | Глянцевый |
| Плотность сухой пленки, около | 1,2 г/см³ |
| Сухой остаток, не менее | 98 % (масс.) |
| Условная прочность при растяжении, не менее | 25 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 500% |
| Твердость по Шору, не менее | 75 усл. Ед. |
| Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры (+200С) и относительной влажности воздуха 65±5%, для подготовленных оснований. |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Требования к основанию

Основание должно иметь эффективную гидроизоляцию (для предотвращения проникновения капиллярной влаги из грунта), остаточную влажность не более 4%, фактическую прочность на сжатие не менее 20 МПа (В15 М200) в «возрасте» 28 суток, допустимый перепад – 2 мм на двухметровой рейке, согласно СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия).

Подготовка основания

- Поверхность бетонных и железобетонных конструкций не должна иметь различного рода загрязнений, продуктов коррозии бетона и арматуры, ослабленных участков, цементного молочка, дефектов и трещин, солей, масел, топпинга, гидрофобизаторов и т.п.

- В зависимости от вида загрязнений выбирают метод очистки, либо механический (срезание поверхностного слоя, дробеструйная обработка, фрезерование, глубокое шлифование и т.д.), либо химический (специальные составы).

- В любом случае, для открытия пор бетона необходимо удалить поверхностную цементную пленку (остатки «цементного молочка»), например, струйным методом с помощью абразива или методом «химического фрезерования» с помощью обработки составом «Гамбит Н-1».  После высыхания (через 1-2 часа) поверхность бетона обеспыливают с помощью промышленного пылесоса или обдувом сухим сжатым воздухом.

- Далее поверхность высушивают до остаточной влажности не более 4%.

Устройство деформационных швов

- На больших площадях (более 500 м²) необходимо нарезать деформационные швы в соответствии с проектом или по сетке 6м х 6м (сечение так же должно определяться в проекте).

- Затем полости швов необходимо очистить от кусочков бетона, мусора, обеспылить с помощью системы вакуумного отсоса пыли (промышленный пылесос), и заполнить соответствующим полиуретановым герметиком. Для этого могут применяться герметики:  «Унигекс-1», «Унигекс-2», «Уреплен-Герметик» с наполнением резиновой крошкой.

Грунтование

- В качестве грунта применяется эпоксидный грунт «УКРЕПЛЕН-111» или другие.

- Приготовление грунта «Укреплен-111»:

- При непрерывном перемешивании в емкость с компонентом А влить компонент Б и тщательно все перемешать в течение 3-х минут низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) с миксерной насадкой, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.

- Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 2 минут. Жизнеспособность смеси «Укреплен-111» -30-40 минут при +20°С.

- Готовый грунт массой более 1 кг не рекомендуется оставлять в емкости для предотвращения преждевременной полимеризации в результате термодинамической реакции (вскипания состава). Необходимо быстро распределить состав по поверхности бетона в 1 слой с помощью полиамидных валиков, кистей или шпателей и т.д.  Затем напылить на поверхность бетона мелкий кварцевый песок с расходом 2,0 – 3,0 кг/м².

- Сушка составляет 12-24 часа.

- После высыхания грунта и шпаклевки излишки песка удаляются с помощью метел, совков и др., все неровности зашлифовываются, поверхность обеспыливается промышленным пылесосом.

- Удостовериться, что загрунтованная поверхность не имеет пористых участков в противном случае возможно образование кратеров или пузырей.

- Шпатлевание поверхности

- Если на поверхности бетона имеются дефекты: раковины, каверны, трещины, неровности, их необходимо предварительно загрунтовать эпоксидным грунтом, а затем зашпатлевать.

- Для этого применяют шпатлевку, приготовленную из эпоксидного грунта «Укреплен-111» и сухого фракционированного кварцевого песка фракции 0,1-0,3 в пропорции 1:1-1:4. Консистенцию шпаклевочной массы регулировать постепенным введением наполнителя. После смешения шпаклевочный состав должен представлять собой пластичную пластилиноподобную массу, которую удобно наносить шпателем.

- Через 12 часов (при +20°С) можно начать грунтовать поверхность.

- Если размер дефектов существенно превышает 10 мм, то для шпатлевания применяются цементно-песчаные растворы, но тогда необходимо ждать, когда они высохнут до остаточной влажности 4% и наберут прочность 20 МПа. Либо можно использовать модифицированные смеси с быстрым набором прочности, однако марку нужно согласовать с технологом, поскольку многие смеси не подходят для использования под полимер, так как содержат полимерные добавки другой природы, либо имеют низкую прочность.

Пропорции смешения

| Уреплен-ПОЛ | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Весовое соотношение для не колерованной композиции | 10 частей | 3 части |
| Весовое соотношение для цветной композиции RAL7001 серый | 10 частей | 3,65 части |

Приготовление композиции

- Для удобства смешивания компоненты А и Б необходимо нагреть до 40-500С, затем каждый тщательно перемешать низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой.  Компонент Б влить в емкость с компонентом А и смесь тщательно перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на зоны у дна и стенок емкости. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать еще в течение 1 минуты.

- В случае кристаллизации компонента А, емкость с этим компонентом следует предварительно разогреть до температуры +50 - +60⁰C любым доступным способом: на водяной бане, на радиаторе отопления или обдувом горячим воздухом. Не допускается применение открытого огня и источников лучистой энергии.

- Для сокращения времени сушки до 2 раз требуется добавлять ускоритель полимеризации в количестве 1-2% от общей массы. Но необходимо учитывать, что при этом время жизнеспособности композиции «Уреплен-ПОЛ» сокращается пропорционально. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Для улучшения растекаемости и облегчения деаэрации состава «Уреплен-ПОЛ», особенно при температуре воздуха и основания +15⁰C и менее, необходимо вводить добавку ViscoBYK 4015 в количестве 2-6% от общей массы. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Приготовление композиции следует производить непосредственно перед нанесением на поверхность. Время жизнеспособности композиции от момента смешивания компонентов составляет около 35-40 минут при +20⁰C и может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды (См. Таблицу).

Время жизни

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время жизни | 60 мин. | 35-40 мин. | 25 мин. |

Время отверждения

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ходить | 32 часа | 24 часа | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Условия нанесения

| Минимальная температура нанесения | +150С, но всегда на 30С выше точки росы. При более низкой температуре возможно образование дефектов покрытия. |
| --- | --- |
| Максимальная температура нанесения | +300С |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Производство работ

- Подготовленный состав «УРЕПЛЕН-ПОЛ» вылить на поверхность основания и равномерно распределить (растянуть) слой, проводя зубчатым шпателем (раклей) по поверхности в разных направлениях. Величина зубца инструмента определяет толщину слоя.

- Для деаэрации и уплотнения материала необходимо многократно прокатать готовый слой игольчатым валиком с тонкими иголками в разных направлениях. Прокатку участков нужно производить в шахматном порядке в течение 8-10 минут в несколько приемов, при этом валик должен прокатываться равномерно без ускорений. Если пузыри воздуха на поверхности сохраняются, произвести обдув горячим воздухом.

- Границы наливного пола заранее отделяются липкой лентой, малярным скотчем или металлическими уголками. Алюминиевые или латунные уголки могут применяться для укрепления и декоративного оформления острого угла ступеней на лестницах, а также на границах помещений в дверном проеме.

- Хождение по распределенному полу следует производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в специальной обуви – башмаках с иглами для передвижения по массе.

- В случае необходимости получения матовой поверхности пола на следующий день после нанесения основного слоя состава «Уреплен-ПОЛ» нанести с помощью велюрового валика финишный слой лака «Укреплен-ЛАК матовый».

- Для более быстрого отверждения нанесенного слоя допускается его поверхность обдувать сухим горячим воздухом 50-600С или вводить в состав композиции ускоритель (1-2%).

- Для придания декоративного эффекта:

- На свежеуложенный полимерный слой «Уреплен-ПОЛ» с помощью флокатора или ручным рассевом напыляются акриловые чипсы или блестки (глиттеры), расход 0,03-0,05 кг/м2.

- На следующий день не прилипшие чипсы с поверхности необходимо удалить, затем поверхность обеспылить и нанести финишный слой «Уреплен-ПОЛ» (глянцевая поверхность пола) или «Укреплен-ЛАК матовый» (матовая поверхность пола).

- Не допускается попадание влаги на обработанную поверхность в течение 2-3 часов непосредственно после нанесения.

- На следующий день по покрытию можно ходить (не ранее чем через 16 часов при + 20⁰C), легкие нагрузки не ранее 3 суток, полные, механические и химические нагрузки (вода, растворы) – допустимы через 7 дней (при + 20⁰C), окончательные свойства покрытие приобретет через 14суток (при + 20⁰C).

Расход

Теоретический расход композиции «Уреплен-ПОЛ» при толщине покрытия 2 мм составляет 2,4 кг/м².

Для создания покрытий, подвергающихся воздействию нагрузок свыше 10 т, а также воздействию абразивного износа и раздира (может возникать при перемещении грузов волоком) рекомендуемая толщина покрытия - 3 мм. Расход 3,6 кг/м²

Рекомендуемый инструмент

Валик игольчатый, зубчатый шпатель, ракля, валик натуральный или полиамидный (капроновый) со средним ворсом, краскоступы (пластиковая подошва на стальных шипах - 25 мм, которая используется при работе с полимерными наливными полами для перемещения по сырому покрытию), низко оборотистая дрель или строительный миксер с насадкой мощностью не менее 1 кВт, ёмкости для смешивания композиции, ленточный электрический обогреватель (ЭНГЛ), тепловой генератор.

Упаковка

| Уреплен-ПОЛ | Компонент А, кг | Компонент Б, кг |
| --- | --- | --- |
| Комплект 13 кг бесцветный | 10 | 3 |
| Комплект 13,65 кг RAL7001 серый | 10 | 3,65 |

Хранение

- Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре                                 от -20⁰с до +30⁰С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей. При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления. После отрицательных температур необходимо разморозить компоненты в условиях, предотвращающих образование конденсата (обычно выдержка при +20⁰C в течение 3-х суток), а затем для снижения вязкости воспользоваться нагревом на "водяной бане. При длительном хранении на поверхности компонента А возможно образование пленки, которая легко удаляется механическим способом.

- По истечении срока годности компоненты «Уреплен-ПОЛ» подлежат проверке на соответствие требованиям действующего ТУ и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Меры предосторожности

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками, средствами защиты органов дыхания.

Очистка инструмента

Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: ацетон, изопропанол, этилацетат, Р-646, Р-4, Р-5А, ксилол.

Воздействие на окружающую среду

- Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.

- Полимеризованный состав «Уреплен-ПОЛ» опасности не представляет.

Во всех случаях, отличных от описанных, обращайтесь за рекомендациями к производителю.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился со Сборником технической информации и инструкциями по применению материалов.

# Text boxes

a – бетонное основание

b – грунт «Укреплен-111» с  сухим кварцевым песком

c – «Уреплен-ПОЛ» » колерованный по RAL

d – «Уреплен-ЛАК матовый» если покрытию нужно придать матовость

d

b

c

a