## «Уреплен® – Универсал»

Описание продукта

«Уреплен® – Универсал» – представляет собой двух упаковочную полиуретановую композицию холодного отверждения, приготовляемую непосредственно перед нанесением. Износостойкое полиуретановое покрытие «Уреплен®-Универсал» предназначено для создания антикоррозионного и гидроизоляционного покрытия на железобетонных и металлических (если требуется цвет отличный от черного) поверхностях. Работает в тяжелых условиях эксплуатации, в т. ч. в контакте с морской и питьевой водой. Обладает высокой эластичностью и прочностью. Образует глянцевое покрытие прозрачного цвета, может колероваться практически в любой цвет по RAL.  Содержит растворитель.

Область применения

- Гидроизоляция подземных сооружений, фундаментов, тоннелей, резервуаров, в т.ч. на объектах пищевой промышленности, хозяйственно-пищевого водоснабжения и др., а также бассейнов, канализационных коллекторов

- Защитное покрытие внутренних поверхностей емкостей для пищевой промышленности (кессонов)

- Защитные покрытия внутренних поверхностей в системе водоочистки и водосбора, для водопроводов питьевого водоснабжения (холодного и горячего)

- Защитное покрытие бетонных емкостей для хранения ГСМ, нефтепродуктов

- Защита бетонных труб, градирен, мостовых сооружений

- Химически стойкое покрытие очистных сооружений

- Химически стойкое покрытие хранилищ материалов с кислотно-щелочной основой умеренных концентраций

- Ремонт и износостойкое покрытие лент транспортеров

Особенности

- Наносится любым лакокрасочным способом – валиком, кистью или распылителем

- Покрытие легко ремонтируется

- Создает надежное бесшовное антикоррозионное покрытие со сроком эксплуатации более 25 лет

- Непревзойденная водостойкость, в том числе и в морской воде

- Хорошая адгезия к бетону

- При относительном удлинении 350-500% - прочность 14 МПа (142,8 кг/кВ. см.)

- Материал превосходит по износостойкости нержавеющую сталь в 8 раз и гранит в 6 раз

- Покрытие работает в широком диапазоне температур -75(С до +100(С

- Не трескается при деформации и в экстремальных атмосферных условиях

- Покрытие слабо подвержено биоповреждениям

- Материал разрешен к контакту с пищевыми продуктами и питьевой водой

- Высокая стойкость к воздействию жидкого топлива, нефти, растворителей и масел

- Покрытие экологически и пожаро- безопасно (Г3, РП1)

Технические характеристики

| Цвет | Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость, колеруется практически в любой цвет по RAL, за исключением белого цвета |
| --- | --- |
| Степень глянца | Глянцевый |
| Плотность сухой пленки, около | 1,0 г/см³ |
| Сухой остаток, не менее | 67 % (масс.) |
| Условная прочность при растяжении, не менее | 20 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 500% |
| Твердость по Шору, не менее | 60 усл. Ед. |
| Вязкость начальная при +200С | 2±0,1 Па.с Вязкость может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата, но не более 15-20% от массы всей композиции. |
| Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры (+200С) и относительной влажности воздуха 65±5%, для подготовленных оснований. |

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Подготовка основания

- Поверхность бетонных и железобетонных конструкций не должна иметь различного рода жировых и маслянистых загрязнений, продуктов коррозии бетона и арматуры, ослабленных участков, цементного молочка, дефектов и трещин, налетов солей, топпинга, гидрофобизаторов и т.п.

- В зависимости от вида загрязнений выбирают метод очистки, либо механический (срезание поверхностного слоя, дробеструйная обработка, фрезерование, глубокое шлифование и т.д.), либо химический (специальные составы).

- В любом случае, для открытия пор бетона необходимо удалить поверхностную цементную пленку (остатки «цементного молочка»), например, струйным методом, с помощью абразива или методом «химического фрезерования» с помощью обработки составом «Гамбит Н-1». После высыхания (через 1-2 часа) поверхность бетона обеспыливают с помощью промышленного пылесоса или обдувом сухим сжатым воздухом.

- Далее поверхность высушивают до остаточной влажности не более 4%.

Требования к основанию

Основание должно иметь эффективную гидроизоляцию, блокирующую капиллярный подсос влаги в зону контакта полимеров с бетоном (если емкость, бассейн заглубленные), остаточную влажность не более 4%, фактическую прочность на сжатие не менее 20 МПа в «возрасте» 28 суток, согласно        СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия).

Грунтование

- В качестве грунта применяются эпоксидные грунты «УКРЕПЛЕН-111», «УКРЕПЛЕН-111-01».

- Приготовление грунта «Укреплен-111» («Укреплен-111-01»):

- При непрерывном перемешивании в емкость с компонентом А влить компонент Б и тщательно все перемешать в течение 3-х минут низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) с миксерной насадкой, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.

- Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 2 минут. Жизнеспособность смеси «Укреплен-111» - около 30-40 минут при +20°С.

- Готовый грунт массой более 1 кг не рекомендуется оставлять в емкости для предотвращения преждевременной полимеризации в результате термодинамической реакции (вскипания состава). Необходимо быстро распределить состав по поверхности бетона в 1 слой с помощью полиамидных валиков, кистей или шпателей т.д.  Затем на поверхность бетона методом рассева нанести мелкий кварцевый песок с расходом 1,5 – 2,0 кг/м².

- Сушка составляет 12-24 часа.

Шпатлевание поверхности

- Если на поверхности бетона остаются мелкие дефекты: раковины, каверны, трещины, неровности, их необходимо предварительно зашпатлевать. Для этого применяют шпатлевку, приготовленную из эпоксидного грунта «Укреплен-111» («Укреплен-111-01») и сухого фракционированного кварцевого песка фр. 0,1-0,3 в пропорции 1:1-1:4. Консистенцию шпаклевочной массы регулировать постепенным введением наполнителя. После смешения шпаклевочный состав должен представлять собой пластичную пластилиноподобную массу, наносимую шпателем, не стекающую c вертикальных поверхностей.

- Через 12 часов (при +20°С) можно начать грунтовать поверхность.

Пропорции смешения

| «Уреплен-Универсал» | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Объемное соотношение | 1 | 1 |

Приготовление композиции

- Тщательно перемешать компонент А низкооборотной мешалкой (150 – 300 об/мин) со специальной насадкой, затем влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 3-х минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать еще в течение 1 минуты.

- В случае кристаллизации компонента А, емкость с этим компонентом следует разогреть до температуры +50 - +60⁰C любым доступным способом: на водяной бане, на радиаторе отопления или обдувом горячим воздухом. Не допускается применение открытого огня и источников лучистой энергии.

- Для сокращения времени межслойной сушки до 2 раз требуется добавлять ускоритель полимеризации в количестве до 1-2% от общей массы. Но необходимо учитывать, что в этом случае и время жизнеспособности композиции «Уреплен-Универсал» сокращается пропорционально. Вводить после смешения компонентов. Тщательно перемешать до однородного состояния.

- Вязкость композиции «Уреплен-Универсал» может быть понижена до требуемой путем введения ацетона или этилацетата (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), но не более 10-15% от массы всей композиции.

- Приготовление композиции следует производить непосредственно перед нанесением на поверхность. Время жизнеспособности композиции от момента смешивания компонентов составляет около 30-40 минут при +20⁰C и может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды (См. Таблицу ниже).

Время жизни

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Время жизни | 60 мин. | 30-40 мин. | 25 мин. |

Время отверждения

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Можно ходить | 32 часа | 24 часа | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

Время межслойной сушки до степени 3 по ГОСТ 19007-73 (на «отлип»)

| Температура | +10 0С | +20 0С | +30 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум | 8 часов | 3-5 часов | 1,5 часа |
| Максимум | 36 часов | 24 часа | 12 часов |

Условия нанесения

| Минимальная температура нанесения | +10 0С, но всегда на 3 0С выше точки росы |
| --- | --- |
| Максимальная температура нанесения | +30 0С |
| Максимальная относительная влажность воздуха | не более 80% |

Производство работ

- Состав «Уреплен-Универсал» наносится любым лакокрасочным способом в несколько слоев (толщина каждого слоя около 125 мкм) до достижения общей толщины покрытия 1,0 мм (ориентировочно 6-8 слоев). Общая толщина контролируется по факту. Толщина каждого слоя не должна быть более 200 мкм т.к. в результате испарения растворителя может произойти растрескивание пленки. При большей толщине покрытия количество слоев увеличивается.

- Для придания необходимого цвета ввести в композицию пигмент (в стандартном случае углерод технический) или колерную пасту в количестве 4-5% от общей массы состава                (См. Инструкцию по введению цветных пигментов или Инструкцию по введению колерных паст).

- Для контроля сплошности нанесения покрытия в каждом слое и исключения пропусков необходимо применять метод контрастных цветов (светлый/темный).

- «Уреплен-Универсал» наносить по схеме:

| 1 слой | бесцветный Первый слой «Уреплен-Универсал» рекомендуется наносить без введения пигментов и колерных препаратов. Разбавление состава растворителем не требуется. |
| --- | --- |
| 2 слой | светлый (белый, серый) |
| 3 слой | черный |
| 4 слой | светлый (белый, серый) |
| 5 слой | черный |
| 6 слой | светлый (белый, серый) |
| 7 слой | черный или возможен цвет по RAL |
| 8 слой | черный или возможен цвет по RAL |

- Каждый последующий слой композиции «Уреплен – Универсал» наносится на предыдущий после достижения им степени высыхания 3 по ГОСТ 19007-73 (отсутствие липкости через 3 - 5 часов), но не позднее, чем через 24 часа.   Для более быстрого отверждения нанесенного слоя допускается его поверхность обдувать сухим горячим воздухом +50-600С или вводить в состав композиции ускоритель (до 1-2%).

- Если время межслойной сушки превышает 24 часа, то поверхность необходимо активировать диметилформамидом (ДМФА) или ацетоном. После полного испарения активатора (поверхность должна слегка «подлипать» к обратной стороне ладони), ориентировочно через 50-60 минут, нанести следующий слой «Уреплен – Универсал» (См. Ремонт полиуретанового покрытия).

- Не допускается попадание влаги на обработанную поверхность в течение 2-3 часов непосредственно после нанесения.

- Не допускается воздействие механических или химических нагрузок на готовую («свежую») поверхность в течение 24 часов.

- Эксплуатацию и гидроиспытания допускается начинать не ранее чем через 7 суток при температуре +200С, окончательные свойства покрытие приобретет через 14суток.

В помещениях с плохой вентиляцией или в случае обработки внутренних поверхностей емкостей рекомендуется вместо состава «Уреплен-Универсал» содержащего органический растворитель применять «Уреплен-Герметик» не содержащий растворителя.

Расход

Теоретический расход композиции «Уреплен-Универсал» составляет, в среднем, 1,5 л/м2 при толщине сухой плёнки 1,0 мм (обычно - 6-8 слоев) на горизонтальной поверхности. По вертикальной поверхности для достижения требуемой толщины покрытия 1,0 мм сухой плёнки количество слоев составляет 8-10.

Рекомендуемый инструмент

Кисти, валик натуральный или полиамидный (капроновый) со средним ворсом, установка безвоздушного распыления (типа Wagner, Graco и др.), пневматический краскораспылитель (давление более 5 атм, ресивер компрессора 50-100 л, производительность компрессора больше расхода на 10-15%, наличие фильтров водо-масло- отделителей). Рабочее давление на выходе из установки безвоздушного распыления должно быть не менее 90 Бар, рекомендованные размеры сопла: 217-617, 219-619.

Упаковка

| Уреплен-Универсал | Компонент А, л | Компонент Б, л |
| --- | --- | --- |
| Комплект 20 л | 10 | 10 |
| Комплект 2 л | 1 | 1 |

Хранение

- Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре                                 от -20⁰с до +30⁰С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей. При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления. После отрицательных температур необходимо разморозить компоненты в условиях, предотвращающих образование конденсата (обычно выдержка при +20⁰C в течение 3-х суток), а затем для снижения вязкости воспользоваться нагревом на "водяной бане. При длительном хранении на поверхности компонента А возможно образование пленки, которая легко удаляется механическим способом.

- По истечении срока годности компоненты «Уреплен-Универсал» подлежат проверке на соответствие требованиям действующего ТУ и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Меры предосторожности

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками, средствами защиты органов дыхания.

Очистка инструмента

Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: Р-4, Р-646, ксилол, ацетон, этилацетат.

Воздействие на окружающую среду

- Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.

- Полимеризованный состав «Уреплен-Универсал» опасности не представляет.

Во всех случаях, отличных от описанных, обращайтесь за рекомендациями к производителю.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился со Сборником технической информации и инструкциями по применению материалов.